Физико-механические показатели резиновой плитки ТМ «УкрПлит»

Согласно ТУ У 22.1-2867119370-001:2012

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Плотность, кг/м3, не менее | 850-1100 |
| Прочность при 10% деформации, кг/см2, не менее | 6,5 |
| Истираемость, г/см2, не более | 0,05 |
| Водопоглощение, % не более | 8 |
| Водонепроницаемость, Мпа, не менее | 0,3 |
| Гибкость радиус закругления бруса, 10 мм. °С, не выше | Минус 20 |
| Теплостойкость, °С, не менее | 80 |
| Морозостойкость, циклы, не менее | 200 |
| Восстанавливаемость после деформации вдавливанием, %, не менее | 90 |

Общие характеристики резиновой плитки ТМ «УкрПлит»

| Размер: | 500x500 мм , 350х350х20 мм |
| --- | --- |
| Толщина: | 12 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 50 мм. |
| Материал: | 90% резиновая крошка |
| Температура использования | -45˚С … +60˚С |
| Плотность: | 850 кг/м³ - стандарт Возможно изготовление 950 – 1000 кг/м³ |
| Морозоустойчивость: | Нет изменений 200 циклов |
| Безопасная высота при падении | От 90 см до 170 см |
| Химическая устойчивость: | Стойкость к кратковременным воздействиям кислот и щелочей |
| Водопроницаемость: | Плитка водопроницаема. |
| Цветовая гамма: | Терракотовый, зеленый, желтый, синий, коричневый, черный, серый, оранжевый, графит |
| Сферы применения: | Детские площадки, спортивные с социально-бытовые комплексы, ледовые арены, жилые и нежилые помещения, помещения для животных и т.д. |
| Прочность: | Длительный срок использования, высокая стойкость к истираемости, стойкость к механическим повреждениям, высокий уровень допустимых нагрузок. |
| Установка покрытия: | Плитка укладывается на подготовленную сыпучую поверхность (толщина от 30 мм) либо приклеивается на твердое основание асфальт, бетон (плитка толщиной до 30 мм) При монтаже могут использоваться специальные соединительные втулки по 4 шт. на двух противоположных сторонах. Возможна прямая укладка или со смещением. |
| Рекомендуемое основание: | Для плитки толщиной 30мм, 35мм, 40 мм, 50 мм на подготовленное сыпучее основание: утрамбованный грунт, отсев, бетон, асфальт. Для плитки 12мм, 20мм, 25мм, 30 мм твердое основание : асфальт, бетон. |
| Место использования: | Улица, помещения |
| Содержание, обслуживание, уход: | Покрытие можно убирать с использованием обычных средств и инструментов для уборки. Внутри помещения возможна сухая и влажная уборка или пылесос. При уборке на улице используются метлы, шланги для полива, пылесос, пневмомашины для сдувания листьев. В зимнее время рекомендуется чистка пластиковыми и деревянными лопатами. Не допускаетя использование моющих средств на основе агрессивных кислот и щелочей. |
| Ремонт: | Ремонтопригодно, возможна легкая замена испорченной плитки на новую. |

# Text boxes

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

«УКРПЛИТ»

07403, Киевская обл., г. Бровары, ул. Красовского, 22

Тел. (098) 863-22-83, (066) 718-47-57, м.т. (04594) 6-69-28,

www.ukrplit.com.ua, e-mail: ukrplit1@ukr.net